Пинтурол PROFI

Защитно-декоративное покрытие для дерева

с натуральным маслом и воском

- содержит воск и натуральное масло

- содержит антисептические добавки

- сохраняет структуру древесины

- высокая укрывистость

- атмосферостойкость

- паропроницаемость

- УФ-стойкость

- эластичность

- полуглянец

Пинтурол PROFI — профессиональное УФ-стойкое защитно-декоративное паропроницаемое покрытие для дерева с высоким содержанием натурального масла, воска, и антисептических добавок, защищающих от большинства факторов негативного воздействия.

Пинтурол PROFI - это высокоэффективный состав, созданный на основе модифицированной синтетической смолы и предназначенный для защитно-декоративного окрашивания (тонирования) как новых, так и старых деревянных поверхностей, эксплуатируемых даже экстремальных климатических условиях.

Для обеспечения наилучшей защиты дерева состав покрытия Пинтурол PROFI усилен такими компонентами как:

- Натуральное масло и воск;

- УФ-фильтры и УФ-абсорберы;

- Биозащитные фунгициды и биоциды.

Натуральное масло – предотвращает растрескивание древесины и позволяет поверхности дышать, а также способствует более глубокому проникновению активных защитных компонентов материала в структуру обрабатываемого дерева.

Защитный воск в составе – полностью идентичен твердому природному воску, изготавливаемому из листьев пальмы «Copernicia cerifera», а потому многократно повышает стойкость поверхности к истиранию и придает грязеводоотталкивающие качества итоговому финишному покрытию. Способность поверхности к самостоятельной очистке под действием дождя или ветра, значительно увеличивает срок службы покрытия и, как следствие, продлевает сохранность дерева под ним.

УФ-фильтры для диапазонов: UV-A, UV-B и УФ-абсорберы в составе декоративного покрытия, защищают древесину от воздействия УФ-излучения, а также предотвращают разрушение и выгорание поверхности под действием солнечного света.

Фунгицидные и биоцидные компоненты – устраняют проблему появления вредоносных микроорганизмов и различных биологических поражений в виде гнили, плесени, насекомых древоточцев и пр., а при наличии любого из перечисленных факторов на обрабатываемой поверхности – эффективно их удаляют.

Усиленный состав Пинтурол PROFI создает многогранную защиту в несколько раз превосходящую обычные морилки для дерева, как на водной, так и на органической основе.

Дополнительным отличием профессионального состава Пинтурол PROFI, является его ускоренное время высыхания, позволяющее наносить второй слой всего через 30 минут после нанесения первого, тем самым многократно сокращая время на проведение окрасочных работ.

Назначение

Пинтурол PROFI предназначен для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.

Объекты применения

- коттеджи, садовые строения;

- садовая мебель;

- деревянные заборы;

- деревянные причалы;

- наружные и внутренние стены, лестницы, перила, ограды;

- двери, оконные блоки, ставни и другие изделия из древесины;

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхность. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного-декоративного покрытия, состав наносить без добавления разбавителей. Нанесение произвести в 2 слоя, с рекомендованным интервалом межслойной сушки 30-35 минут при температуре (20±2)°С. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 1.8- 2 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного-декоративного покрытия при использовании метода воздушного распыления, использовать диаметра сопла 1.7–2.0 мм. Состав наносить без добавления разбавителей. Нанесение произвести в 2-3 слоя, с рекомендованным интервалом межслойной сушки 35-40 минут при температуре (20±2)°С. |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- |
| 100-150 | 2 |
| 150-200 | 4 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Раствор синтетических смол в органических растворителях, воск, масло |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Готовый состав |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 40-45 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-80 |
| Цвет покрытия | абрикос, бесцветный, берёза, венге, дуб, ель, махагон, палисандр, сосна, тик. |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин., не более | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Атмосферостойкость покрытия достигается через, ч | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| Воды, ч, не менее | 48 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению защитно-декоративного покрытия проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 15 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!