Цикроль-Аква SPRINT

Быстросохнущая

антикоррозионная водно-акриловая грунт-эмаль

для оцинкованных металлов

- атмосферостойкая и стойкая к УФ-излучению

- не требует обязательного грунтования металла

- высокая адгезия к оцинкованным металлам

- быстрое время высыхания - 1 час

- простота и удобство нанесения

- водная основа - без запаха

- полуглянцевая

Цикроль-Аква SPRINT — быстросохнущая, антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1» для защиты новых и старых оцинкованных кровель, профилей, профнастилов, различных оцинкованных металлоконструкций, эксплуатируемых в помещениях, а также в открытой атмосфере умеренного или холодного климата.

Цикроль-Аква SPRINT – представляет собой однокомпонентный состав на основе водно-акриловой дисперсии с высоким содержанием активных антикоррозионных и УФ-стойких компонентов, а также специальных целевых добавок.

Сочетание активных целевых добавок, ингибиторов коррозии и коррозионностойких пигментов, способствуют формированию прочного полуглянцевого покрытия устойчивого к УФ-излучению и атмосферным осадкам.

Грунт-эмаль Цикроль-Аква SPRINT после высыхания и полимеризации характеризуется уникальными эксплуатационными свойствами:

- Ускоренное время высыхания - позволяет наносить второй слой уже через 1 час после нанесения первого, что существенно сокращает время на проведение окрасочных работ;

# Формула «3 в 1» - позволяет получить антикоррозионное защитное покрытие уже с первого нанесения, без предварительного грунтования, даже на металле с частичными следами коррозии;

- Активные компоненты - формируют финишную пленку устойчивую к разрушениям и надёжно защищающую поверхность от агрессивных атмосферных воздействий, в том числе, высокой влажности воздуха;

- Отсутствие запаха - позволяет безопасно проводить работы по окрашиванию металлических конструкций и изделий в цехах и производственных помещениях - без остановки технологических процессов.

Цикроль-Аква SPRINT - применяется как самостоятельное покрытие и, при соблюдении технологии нанесения в 2 слоя, сохраняет защитно-декоративные свойства на срок до 10 лет!

Назначение:

Быстросохнущая грунт-эмаль Цикроль-Аква SPRINT предназначена для противокоррозионной защиты различных оцинкованных поверхностей:

- оцинкованных кровель промышленного и гражданского назначения;

- строительных металлоконструкций, профилей, профнастилов;

- заборов, оград, садовой и дачной мебели;

- оцинкованных деталей машин и механизмов;

- других различных металлоконструкций и изделий из оцинкованного металла.

Не наносить на поверхности, покрытые грунтами и эмалями на нитро-основе!

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402. Поверхность подготовить до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501. |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую или влажную, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |
| Температура проведения работ, не ниже | +10°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не более 7-10% |
| Для получения антикоррозионного слоя (в сухом виде) до 100 мкм, грунт-эмаль нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 7-10% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 2-4 бар | Не более 7-10% |
| Для получения антикоррозионного слоя (в сухом виде) до 100 мкм «набором», грунт-эмаль нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 7-10% от объёма материала. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания «от пыли», (20±2)°С, ч | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90-120 | 50-65 | 200-250 | 0,5 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-036-01524656-2019 |
| Основа материала | Модифицированная водно-акриловая основа с высоким содержанием активных антикоррозионных и УФ-стойких компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 40-45 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-90 |
| Цвет покрытия | RAL 7040, база «А». Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров. |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч | 1 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| воды, ч, не менее | 12 |
| Прочность пленки |
| При изгибе, мм, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 70 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!