Эполаст-грунт

Эпоксидная

грунтовка для бетонного пола

- значительно улучшает адгезию финишного слоя

- не содержит ароматических растворителей

- упрочняет и закрепляет поверхность

- гидроизолирует основание

- полуглянцевая фактура

Эполаст-грунт — двухкомпонентный, упрочняющий эпоксидный грунт для бетонных полов, высококачественный адгезионный обеспыливающий состав для бетона, значительно снижающий расход финишных покрытий.

Эполаст-грунт представляет собой двухкомпонентный состав на эпоксидной основе усиленный функциональными упрочняющими компонентами и специальными добавками, тем самым:

- препятствует появлению и развитию бактерий, грибка и плесени;

- укрепляет, обеспыливает и гидроизолирует бетонную поверхность;

- создает прочный адгезионный слой для нанесения финишного покрытия.

Эпоксидный грунт имеет хорошую адгезию к невпитывающим основаниям (металл, керамическая плитка, эпоксидные покрытия и т.п.). На низких марках бетона рекомендуется повторное нанесение грунтовки через 2-3 часа после первого слоя (по липкой поверхности).

Эполаст-грунт специально разработан для защиты бетонных полов от воздействия агрессивных сред, повышенных механических и ударных нагрузок. Благодаря наличию мельчайших аддитивов в своём составе, грунт надёжно запечатывает поры бетона, позволяя значительно увеличить водостойкость основания.

Назначение

Эпоксидная грунтовка Эполаст-грунт применяется для предварительной подготовки, грунтования и защиты бетонных поверхностей на объектах промышленного и гражданского назначения:

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности,

- торговые и производственные помещения,

- авторемонтные мастерские, гаражи и т.д.

- детские и медицинские учреждения,

- складские помещения,

- самолётные ангары,

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать эпоксидный состав Эполаст-грунт в качестве промежуточного слоя в комплексной системе:

- в качестве подготовительного слоя перед нанесением эпоксидного наливного покрытия  Эполаст,

- в качестве подготовительного слоя перед нанесением эпоксидной эмали Эпоксипол,

- в качестве подготовительного слоя перед нанесением декоративного наливного пола Эполаст Декор,

- в качестве подготовительного слоя перед нанесением многофункционального эпоксидного ровнителя Ремосил,

- в качестве подготовительного слоя перед нанесением декоративного высокопрочного состава Эпоксипол-2 Эксперт «Минерал колор»,

- в качестве подготовительного слоя перед нанесением высоконаполненной системы промышленных полов Эполаст ПромПол.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |
| Нанесение производится с помощью кисти или мехового валика, на чистое и сухое основание. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Р-Универсал, Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения прочного защитного адгезионного слоя поверхности, грунт наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 2-3 часа при температуре (20±2)°С (при нанесении грунта на очень пористые основания или бетоны невысоких марок). Нанесение финишных покрытий рекомендуется в интервале 12-48 ч после грунтования (при +20°С). |

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, сут, не более |
| --- | --- | --- |
| 250-350 | 24 | 5 |

Расход грунта зависит от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Нано-модифицированная эпоксидная смола с функциональными добавками |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 97 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 200 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |
| Цвет покрытия | Бесцветный |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 45-60 |
| Адгезия к бетону МПа, не менее | 2,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 5 |
| Прочность пленки |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Ударная прочность, кдж/м2 | 42 |
| Твердость, Шор Д | 82 |
| Истираемость, (по Таберу), мг | 63 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 24 |

Безопасность

Работы по нанесению выравнивающего состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!