Цинконол

Полиуретановый грунт-протектор

для антикоррозионной защиты металла

(жидкий цинк)

- превосходная адгезия к чёрным металлам

- защита в любых климатических условиях

- протекторная антикоррозионная защита

- отличная химическая стойкость

- термостойкость +120°С

- эластичность

- матовый

Цинконол — антикоррозионный полиуретановый цинконаполненный грунт для защиты металлоконструкций с содержанием цинкового порошка (холодное цинкование).

Цинконол – представляет собой дисперсию цинкового порошка в растворе полиуретанового преполимера в органических растворителях с целевыми добавками. Благодаря высокому содержанию цинкового порошка, во время полимеризации и отверждения за счет влаги воздуха, происходит процесс «холодного цинкования», что увеличивает срок защиты металла от разрушения и препятствует образованию коррозии.

Высокий уровень защиты, позволяет применять Цинконол на ответственных объектах, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы умеренного, морского и холодного климата.

Грунт-протектор Цинконол обеспечивает высокопрочную, долгосрочную защиту металла от коррозии. Используется как в системах антикоррозионной защиты с эмалями:

- Полиуретол 20S (УФ)

- Полиуретол (УФ)

- Полиуретол 80S (УФ)

- Эпостат

- Эпостат Ультра

- Эпохим 2 SPRINT

Совместное применение, грунт-протектора Цинконол и полиуретановых эмалей Полиуретол (УФ), Полиуретол 80S (УФ) или Полиуретол 20S (УФ) образует сверхпрочную антикоррозионную систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 25 лет, а в условиях тропического и морского климата - 20 лет.

Комплексное применение полиуретанового грунт-протектора Цинконол, совместно с грунт-эмалями Эпостат, Эпостат Ультра, Эпохим 2 SPRINT образует антикоррозионную систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, длительно сохранять защитно-декоративные свойства покрытий на эпоксидной основе.

Цинконол создаёт надёжную защиту металла от агрессивной промышленной атмосферы, обладает химической стойкостью к маслам, нефти и нефтепродуктам, морской и пресной воде, обладает эластичностью и термостойкостью до +120°С.

Благодаря своим свойствам и матовой фактуре, грунт-протектор гарантирует непревзойдённую адгезию с финишными покрытиями, обеспечивая надежный грунтовочный слой под окраску двух и однокомпонентными полиуретановыми эмалями.

Цинкование применяется для защиты:

- строительных металлоконструкций;

- мостов и гидротехнических сооружений;

- портов и судовых конструкций;

- эстакад и платформ;

- насосного и емкостного оборудования;

- резервуаров, цистерн, хранилищ;

- труб и трубопроводов, нефтепроводов и газопроводов;

- железнодорожного, морского и речного транспорта;

- сельхозтехники и др.

Способ применения

Перед нанесением поверхность должна быть очищена от остатков старого покрытия, ржавчины, жира, масел и грязи. Замасленные поверхности рекомендуется обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Для удаления окалины, ржавчины и старого лакокрасочного покрытия с поверхности металла использовать абразивоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2,5 по ISO 8501-1:1988.

Грунт наносят безвоздушным, пневматическим распылением, кистью или валиком. Предварительно тщательно перемешивают до однородного состояния, периодически перемешивая для предотвращения оседания цинковой пыли. При необходимости материал до рабочей вязкости довести разбавителем Ксилол, бутилацетат, Р4, Р5А

- Наносят грунтовку в один слой при температуре не ниже + 5°С.

- При температуре (20±2)°С и толщине слоя 50-60 мкм:

- Время высыхания от пыли составляет не более 1 час.

- Время высыхания до ст. 3 не более 2 часов.

- Нанесение финишной эмали допускается через 2 часа.

При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa2,5 по МС ISO 8501.

Расход

Расход полиуретанового грунт-протектора Цинконол составляет 200-250 г/м², при толщине одного слоя 50-60мкм.

Цвет

Базовый цвет: Серый

Изготовление грунта в других цветах недоступно.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать, беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок

Технические данные

| Основа материала | цинковый порошок |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность серого цвета |
| Объем сухого остатка, % | 86±2 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30÷60 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Цвет | серый |
| ТУ | 20.30.12-019-01524656-2019 |